# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODERNIZACJA  NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

MASĄ BITUMICZNĄ ROZŚCIEŁACZEM

1. WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i

odbioru robót związanych z  wykonaniem odnów (nakładek) na nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych Gminy Szprotawa

1.2.   Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i  realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem remontu nawierzchni rozściełaczem mas bitumicznych ( wykonanie nakładki bitumicznej gr. 4-5cm na całej szerokości jezdni.

1.4.   Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpo-

wiednimi PN-EN, definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

1.4.1. Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż

grubość w-wy ścieralnej

1.4.2. Wybój – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość  większą niż

grubość w-wy ścieralnej

1.4.3. Nakładka – mechanicznie  ułożona nawierzchnia z masy asfaltowej dla ruchu KR 2 gr.4cm z zagęszczeniem mechanicznym walcami drogowymi,

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST

poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D- 00.00.00. „Wymagania ogól-

ne” pkt.1.5

2. MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania, podano w

SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2

  - Materiały

Do wykonania remontów cząstkowych należy stosować:

- mieszanki mineralno-bitumiczne grysowe zamknięte wg. PN-74/S-96022;

- emulsja asfaltowa 65% szybkorozpadowa wg. BN-71/6771-02

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 3.

3.2.   Sprzęt do wykonania remontu cząstkowego wg niniejszej specyfikacji to:

- rozciełacz mas bitumicznych,

- przecinarki z tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 KW,

- szczotka mechaniczna i ręczna,

- skrapiarka do bitumu przewoźna,

- walec ogumiony lub leki walec statyczny 10 t,

- frezarka.

Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie i wyposażony w ostrzegaw-

cze sygnały świetlne widoczne z wszystkich stron.

4. TRANSPORT

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania

ogólne pkt 4.

4.2.   Środki transportu

- ciągnik kołowy

- samochód z zabezpieczeniem masy przed utratą temperatury

Używane środki transportowe muszą być sprawne technicznie. Środki transportowe porusza-

jące się po koronie drogi winny być zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.

Czas transportu mieszanki mineralno-bitumicznej nie może przekroczyć 1 godziny.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót należy oznakować drogę zgodnie z projektem organizacji

ruchu na czas prowadzenia robót zatwierdzonym w trybie przewidzianym w Dz. U. nr 177

poz. 1729 z 2003 roku – wykonanym przez wykonawcę .

5.1W miejscach wyznaczonych do remontu należy obciąć krawędzie, usunąć skruszony

materiał, oczyścić powierzchnię, a następnie posmarować obcięte krawędzie emulsją asfaltową

oraz ułożyć mieszankę mineralno-asfaltową.

Miejsce remontu wstępnie zawałować walcem.

5.2Nakładki z masy asfaltowej wykonać rozściełaczem mas bitumicznych z frezowaniem włączenia,

Posmarować krawędzie emulsją asfaltową i skropić istniejącą nawierzchnię emulsją asfaltową.

Po wykonaniu  i zagęszczeniu dywanika z masy asfaltowej dla ruchu KR 2 posmarować krawędzie emulsją asfaltowa.

Całość zawałować walcami drogowymi odpowiednio dla remontu i nakładki z masy asfaltowej.

Roboty wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze otoczenia nie niższej niż

5ºC.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne pkt. 6.

6.2.  Kontrola jakości robót

Powierzchniowe nierówności nie powinny przekraczać 6 mm.

Wykonawca dostarczy atesty na emulsję, grysy i masę mineralno-bitumiczną

7. OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt.7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanego remontu cząstkowego grubości 3 cm i 4 cm.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00„Wymagania ogólne”pkt.8

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  SST po dokonaniu przez Odbierającego:

- wzrokowego sprawdzenia szczelności struktury,

- sprawdzenie równości podłużnej łatą 4 m , profilu poprzecznego łatą profilową

- uzgodnienie ilości wykonanego remontu.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymaga-

nia ogólne” pkt 9.

9.2.   Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- oznakowanie robót (łącznie z projektem organizacji ruchu na czas robót)

- zakup i transport mieszanki mineralno-bitumicznej,

- transport i składowanie lepiszczy,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenie oraz usunięcie zanieczyszczeń i pyłów,

-     wypełnienie ubytków mieszanką mineralno-bitumiczną i zawałowanie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-S-96025:2002               Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

| 2. PN-EN 13042:2004 | Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. |
| --- | --- |