SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nawierzchnia ze sztucznej trawy

SST 1.0

OBIEKT:

BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ WRAZ Z PIŁKOCHWYTAMI, , W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: "MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W SZPROTAWIE".

Płock, ul.Sobieskiego , działka nr 292/2

INWESTOR:

Gmina Szprotawa

Ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	2

1.1	Przedmiot i zakres  specyfikacji	2

1.2	Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie	ń (CPV).	2

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW	2

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN	2

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU	2

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH	2

6.	KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT	4

6.1	Ogólne zasady kontroli jako ści robót	4

6.2	Badania jakości robót w czasie budowy	4

7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT	4

8.	ODBIÓR ROBÓT	4

9.	ROZLICZENIE ROBÓT	4

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA	5

1

| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | ST 1.0 |
| --- | --- |

- WSTĘP

1.1	Przedmiot i zakres  specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót nawierzchniowych dla zadania: „BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ WRAZ Z PIŁKOCHWYTAMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO: "MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W SZPROTAWIE".

| „Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówie |  |  | ń (CPV). |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
|  |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów |
| 45200000-9 |  |  | budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i |
|  |  |  | wodnej |
|  |  |  | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych |
|  | 4523000-8 |  | i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie |
|  |  |  | terenu |
|  |  | 45230000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania |
|  |  |  | nawierzchni autostrad, dróg |
|  |  | 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni |
| 45212000-6 |  |  | Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, |
|  |  |  | kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych |
|  | 45212220-4 |  | Wielofunkcyjne obiekty sportowe |
|  |  | 45212221-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących Tematem niniejszej specyfikacji

są:

nawierzchnia ze sztucznej trawy o wys.włókna min.45 mm z zasypką z piasku kwarcowego i

granulatu EPDM  w kolorze zielonym opornik betonowy o wym.100x30x8 cm

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt:

  - walec samojezdny wibracyjny

  - wibrator powierzchniowy

  - koparko-ładowarko-spycharka

  - rozkładarka mas poliuretanowych

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Charakterystyka nawierzchni:

PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Projektuje się nawierzchnię ze sztucznej trawy trzeciej generacji. System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna tzw shock pad, wypełnienie granulat EPDM z recyklingu w kolorze zielonym. Cały oferowany system musi posiadać raport z badań potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com)

Oferowany system trawy syntetycznej powinna spełniać następujące parametry:

- Mata elastyczny (shock pad) – rodzaj oraz jej grubość zgodna z badaniem laboratoryjnym systemu sztucznej trawy na zgodność z wymaganiami FIFA (TM2015)

- Sztuczna trawa

- skład włókna: polietylen (PE) 100%

- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), z wtopionym rdzeniem wzmacniającymi zapewniającymi sztywność włókna

- wysokość włókna:  45 - 50 mm,

- grubość włókna: min. 370 μm,

- ciężar włókna – Dtex: min. 14.000,

- gęstość trawy: min. 135.000 włókien/m2,

- ilość pęczków: min. 9 500/m2

- waga pojedynczego włókna: min 1 450 g/m2

- waga całkowita trawy: min. 2 750 g/m2

- podkład trawy: poliuretanowy lub lateksowy

- Wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze zielonym.

Do oferty należy załączyć dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality PRO. Zamawiający dopuszcza przedstawienie powyższego raportu z innym wypełnieniem niż EPDM z recyklingu, żądając jednocześnie wypełnienia samego boiska granulatem EPDM z recyklingu;

b) Badanie laboratoryjne dla oferowanej sztucznej trawy na zgodność z normą EN 15330-1:2013; Zamawiający dopuszcza przedstawienie powyższego raportu z innym wypełnieniem niż EPDM z recyklingu, żądając jednocześnie wypełnienia samego boiska granulatem EPDM z recyklingu;

c) Kartę techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 20 x 30 cm;

d) Aktualny certyfikat FIFA Preferred Provider lub FIFA Licensees dla producenta oferowanej sztucznej trawy;

e)  Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;

f) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję.

CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA.

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcje producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. W przypadku gdy podłoże stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nośnej i wyrównawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Konstrukcja podbudowy:

  - Trawa syntetyczna wysokości włosa trawy - min. 45 mm

  - Warstwa amortyzacyjna shockpad – gr. 2cm

  - kruszywo łamane  0- 4 mm - gr. 5,0 cm

  - warstwa klinująca z klińca kamiennego 4-20mm – gr. 5cm

  - kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-31,5 mm lub 4-25 mm - gr. 15 cm

  - grunt rodzimy

Nawierzchnia boiska obramowana będzie betonowym obrzeżem 8 x 30 cm. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo.

GENERALNE ZASADY KONSERWACJI I UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY.

ZASADY OGÓLNE

Aby utrzymać walory estetyczne, przydatność do gry i parametry bezpieczeństwa boiska, właściciel obiektu musi dbać, aby na nawierzchni nie pojawiały się wyrastające rośliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liście, śmieci itp. Częste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocą dmuchawy usuwa gromadzące się zanieczyszczenia, które pochodzą z: naturalnego użytkowania (np. pył polietylenowy), gry (np. sznurówki, bandaże), zaśmiecania dokonywanego przez widzów (np. niedopałki papierosów, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienią spadające liście muszą być dokładnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogą gnić - rozkładać się ułatwiając w ten sposób wegetację mchom czy nawet chwastom. Jako środek zapobiegawczy zaleca się wykonanie raz w roku zabiegów chwastobójczych. Dużo łatwiej jest zapobiegać pojawieniu się chwastów niż próbować je usuwać, gdy już się pojawią i zapuszczą korzenie.

Większe zanieczyszczenia, śmieci mogą być wyczesywane i zbierane za pomocą specjalnej maszyny:

szczotka obrotowa i pojemnik na śmieci. Do konserwacji można również używać dmuchawę do liści, pod warunkiem, że

siła nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona – nie powoduje przemieszczeń zbyt dużych ilości granulatu gumowego oraz,

że dysza dmuchająca ustawiona jest poziomo w stosunku do podłoża i podmuch nie powoduje zbyt dużego

zagęszczenia (ubicia) granulatu gumowego. W większości przypadków osoby odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie

muszą się martwić o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidłowej instalacji nawierzchni granulat gumowy

jest “zamknięty” przez włókna trawy, więc ewentualne dosypki zdarzają się rzadko lub dotyczą jedynie niewielkich

obszarów boiska.

PROGRAM KONSERWACJI

  - Włókna trawy nie powinny wystawać powyżej 2 mm z piasku kwarcowego.

- Zastosowany piasek tj. jego granulacja, zawartość krzemionki (SiO2) musi być zgodny z kartą techniczną danego typu trawy.

- Po pierwszej instalacji przez 6 tygodni należy, co najmniej raz w tygodniu przeszczotkować całe

boisko.

- Opadające liście, papierki i inne zanieczyszczenia należy po lub przed użytkowaniem z boiska zebrać.

-              Uzupełnienie piasku. Piasek należy uzupełnić za każdym razem, jeśli

włókna trawy wystają więcej niż 2 mm. Należy zwrócić uwagę na

przesuwanie się piasku w miejscach użytkowania o większym natężeniu tj.

np. linia serwisowa, pole bramkowe itp. Należy wówczas szczotką

nylonową przemieścić piasek w miejsce gdzie nastąpił ubytek.

  - Odklejanie się trawy na łączeniach. Jeśli takie zjawisko wystąpiło należy niezwłocznie zwrócić się o dokonanie naprawy przez serwis firmy instalacyjnej. Należy stosować wyłącznie klej PU. W miejscach naprawy należy zastosować szerszą taśmę (geowłókniny) np. 40-45 cm

  - Opady śniegu, temperatury poniżej zera. Boisko może być użytkowane w temperaturach poniżej 0°C. Oczywistym jest, że nawierzchnia będzie wówczas znacznie twardsza, a także bardziej śliska. Zalecane jest, aby śnieg z boiska nie był usuwany w sposób mechaniczny z obawy na możliwe uszkodzenia nawierzchni, a zwłaszcza linii boisk. Możliwe jest ręczne odgarniecie śniegu lub odczekanie na jego naturalne stopnienie.

- Zabrania się używania w obrębie boiska jakichkolwiek jakichkolwiek źródeł ognia,

np. palenia papierosów.

  - Instalacja na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium. podłogi taneczne jest zabroniona.

  - Zakazuje się wjazdu na. nawierzchnię ze sztucznej trawy: rowerów, motorów i innych pojazdów mechanicznych z wyłączeniem na specjalistyczne pojazdy do konserwacji i czyszczenia, których obciążenie kół nie przekracza 500 kg

- Malowanie linii farbami lub znakowanie plastrami jest zabronione".

Na boisku wielofunkcyjnym do piłki nożnej zaprojektowano nawierzchnię z trawy syntetycznej. Spadki 1,0% terenu na zewnątrz boisk w kierunku terenu zielonego – zaprojektowano spadek daszkowy.

Obrzeża

Obrzeża betonowe o wym.8x30 nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii.

Obrzeża należy układać w odstępie max co 5mm. Góra obrzeży równo z

nawierzchnią

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2  Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Kontroli jakości podlega wykonanie:

- korytowania

- podbudowy i jej zagęszczenia

- nawierzchni poliuretanowej

- liniowości i prawidłowości ustawienia obrzeży

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

m2	–	powierzchnie poszczególnych nawierzchni

m	-	długość obrzeży

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i

wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość i powinna wynosić min. 13 mm.

Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.

Granulat powinien być trwale związany klejem ,

Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.

Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonych w odpowiednich przepisach.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- SIWZ

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez Zamawiającego

- dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

- PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN-74/B/04452 – Grunty budowlane – Badania polowe

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu

- PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego

- PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren

- PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości

- PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności

- PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

- PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek

- PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –piasek

- BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

- PN-EN 14877:2008 nawierzchnia poliuretanowe

- Certyfikat IAAF S-06-0066

- Rekomendacja techniczna RT ITB-1120/2008

- Aprobata techniczna na kostkę betonową

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

5